Урок 1 -2. ( гурткова робота ).

Тема. Шпон і його властивості.

Мета уроку: ознайомити учнів з видами та виробництвом шпону, властивостями шпону кожної породи деревини; навчити розрізняти породу деревини за місцем росту, за рисунком ( за текстурою ); розширити кругозір учнів по обробці деревини, дати навички по переплітанню смужок шпону; виховувати робочу дисципліну, прививати культуру праці, акуратність, точність; розвивати здібності учнів.

Об’єкт навчальної праці: розмічання ліній під прямим кутом, відрізання торців ножицями; переплітання смужок шпону (виготовлення виробу «Злагода»).

Обладнання: лінійка. косинець, олівець, ножиці, плакати порід дерев, зразки шпону різних порід, зразки виробів з шпону.

Тип уроку: формування практичних вмінь і навичок.

Орієнтовний план проведення уроку:

І. Організаційна частина.

ІІ. Повторення раніше вивченого матеріалу.

ІІІ. Мотивація навчально – трудової діяльності.

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

V. Вивчення нового матеріалу.

VI. Практична робота.

VII. Заключна частина.

Хід уроку

І.Організаційна частина.

● Перевірка у присутніх наявності спецодягу, робочих зошитів тощо.

● Призначення чергових

II. Актуалізація знань та життєвого досвіду учнів.

Методом бесіди з’ясовую такі питання:

► на, які групи поділяють деревину;

► які переваги і недоліки деревини ви знаєте?

► назвіть відомі вам хвойні породи деревини?

► назвіть відомі вам листяні породи деревини?

ІІІ. Мотивація навчально – трудової діяльності.

На сьогоднішньому занятті ми більш поглиблено ознайомимося з породами деревини з яких виготовляють шпон та способами його виготовлення. Це потрібно для того, щоб правильно підібрати сировину (шпон ) для виготовлення виробу «Злагода». Для цього потрібно знати кількість матеріалу для виготовлення виробу.

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку:

Записую тему уроку на дошці та методом бесіди разом з учнями з’ясовую дидактичні завдання уроку:

● визначати властивості шпону вздовж і впоперек  волокон;

● вивчити породи дерев з яких виготовлений шпон.

V. Вивчення нового матеріалу.

1) Породи деревини;

2) Виготовлення шпону.

1) Породи дерев поділяються на два види – листяні та хвойні. Із листяних – найбільш поширені дуб, бук, береза, ясен, клен. осика, ялина та інші.

Спиляні очищені від коренів і гілок дерева називають деревиною. Деревина кожної породи у поздовжньому розрізі має свій характерний малюнок – текстуру.

У будівництві використовується ділова деревина: колоди, кряжі, чурки. Крім будівництва, деревину використовують ще у транспорті, вугільній і гірничорудній промисловостях, машинобудуванні, целюлозно – паперовій, мебельній, гідролізній промисловостях, у народному господарстві.

2). Струганий і лущений шпон відносять до деревних матеріалів. Шпон використовують для виготовлення фанери, опорядження деревно – стружкових плит, різних видах мозаїки по дереву, а також в аплікаціях та переплітанні.

Струганий шпон дістають струганням брусків і колод майже з усіх листяних порід, оброблених термічно для підвищення пластичності деревини. Товщина струганого шпону встановлена 0,6; 0,8мм, довжина – 1м і більше з градацією через 0,1м, ширина шпону залежно від якості -80…100мм.

Лущений шпон дістають лущенням колод і використовують для виготовлення клеєної фанери, облицьовування виробів з деревини. Для виготовлення шпону використовують березу, вільху, бук, дуб, ясен, липу, сосну, модрину і кедр. Товщина шпону буває 0,55; 0,75; 0,95; 1,15; 1,5мм. Ширина листів 150…800мм з градацією через 100мм. Довжина листів 800…2200мм з градацією через 100мм.

VI. Практична робота.

1. Вступний інструктаж.

Завдання 1. Ознайомитися з породами деревини, із зразками шпону та фанери:

● вказати на текстуру деревини як основний показник, за яким визначають її породу;

● звернути увагу учнів на те, що породи деревини можуть визначатися не лише за кольором або текстурою, але й за запахом;

визначити властивість шпону вздовж і впоперек  волокон.

Завдання 2. Вибрати матеріал для виготовлення виробу:

● на смужці від краю 1см провести ліню під прямим кутом до кромок;

● відрізати кусочок шпону ножицями по лінії розмітки від краю на відстані 30см провести другу лінію і знову відрізати.

Завдання 3. Виготовлення виробу «Злагода».

● повторити операції попереднього завдання на заготовках із шпону на 18 штуках;

● після одержання 18 смужок шпону, в яких торці вирівняні під кутом 900, скласти способом переплетення виріб «Злагода».

Завдання 4. На основі виробу «Злагода» створити способом приклеювання, букет квітів із різних порід шпону, підібраних за кольором.

2. Поточний інструктаж.

● дотримання учнями прийомів роботи;

● дотримання правил техніки безпеки під час роботи;

● перевірка якості та точності обрізання торців в процесі роботи.

VII.  Підсумок уроку.

1. Характеристика учнів щодо виконання самостійної роботи з допущеними помилками та прийомами їх виправлення і недопущення в майбутньому.

2. Виставлення оцінок за роботу на уроці.